ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОВА-Брит»

| юрид. адрес:125 319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9 почт. адрес: 127 015, г. Москва, ул. Отрадная, д.16 тел.: (495) 617-03-46 (47,48,49) Http://www.brit-r.ru E-mail: info@brit-r.ru | р/с 40702810700010000075 в Банке КБ «НПК-БАНК» (ООО) г. Москва к/с 30101810100000000754, БИК 044552754 ИНН 7714599576 / КПП 771401001 ОГРН 1057746780596, ОКПО 77310225, ОКАТО 45277553000 |
| --- | --- |

Для достижения нужного результата необходимо строго соблюдать данные рекомендации!

И Н С Т Р У К Ц И Я   П О    П Р И М Е Н Е Н И Ю

МАСТИК ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ «БРИТ»

ТУ 5775-001-77310225-2006

Мастики герметизирующие «БРИТ» битумно-полимерные и битумно-резиновые являются герметизирующими материалами горячего применения, состоящие из нефтяных битумов,  пластификатора, модифицирующих полимеров и наполнителя, взятых в определенном соотношении

| Область применения | Дорожно-климатические зоны | Марка мастики |
| --- | --- | --- |
| Цементобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов |
| Продольные и поперечные швы сжатия, швы сопряжения и расширения | I – II | БП-Г50 |
|  | III – IV | БП-Г35 |
|  | V | БП-Г25 |
| Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов |
| Неразделанные трещины | I - V | БР (БП) Т-65 |
| Разделанные швы и трещины в цементо- и асфальтобетонных покрытиях | II – III | БР (БП) Т-75 |
|  | IV – V | БР (БП) Т-85 |
| Продольные технологические трещины | I - V | БР (БП) Т-90 |
| Асфальтобетонные покрытия автомобильных дорог и мостового полотна |
| Шебеночно-мастичные и прирельсовые деформационные швы | I – III | БР (БП) ДШ-85 |
|  | IV – V | БР (БП) ДШ-90 |

Упаковка, транспортировка и хранение Мастики поставляются в твердом виде, упакованными в полиэтиленовую пленку и картонные барабаны по 22кг и 24кг. Барабаны составляются на паллет по 48шт, общим весом 950-1150кг. Перевозки осуществляются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить мастики рекомендуется под навесом  или в закрытом помещении для защиты от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Складирование в штабель допускается в вертикальном положении не более 5-ти барабанов по высоте.

Разогрев мастики необходимо проводить в плавильных установках, оборудованных системами контроля температуры и перемешивания. Перед разогревом необходимо удалить картонную упаковку и неплотно прилегающую полиэтиленовую пленку.

Предельная температура сохранения свойств для всех марок мастик составляет 205ОС.

При этой температуре, при наличии постоянного перемешивания, гарантируется сохранение  свойств мастики в рамках данной марки в течении 6 часов. Перегрев сверх данной температуры приводит к термическому разложению материала. Рекомендуемые температуры применения приведены ниже:

- для марок Г-25, Т-90, ДШ-90	180 - 190ОС

- для марок Г-35, Т-85, ДШ-85	170 – 180ОС

- для марок Г-50, Т-75, Т-65	160 – 170ОС

Однократный повторный разогрев мастики допускается только в случае соблюдения указанного температурного режима.

Подготовка швов и трещин.

Стандартная технология подготовки швов и трещин включает следующие стадии:

- очистка от старого герметика;

- разделка твердосплавной фрезой или алмазными дисками до заданного профиля;

- очистка щеточной машиной;

- продувка сжатым воздухом и газовоздушной установкой;

- укладка уплотнительного шнура (в соответствии с проектным решением)

- огрунтовка стенок шва полимерной грунтовкой (в соответствии с проектным решением);

- не рекомендуется использование праймеров, приготовленных путем растворения мастики в бензине, керосине и других растворителях.

Заполнение трещин и швов осуществляется мастикой разогретой до рабочей температуры с использованием специализированных заливщиков или ручных аппликаторов. Не рекомендуется проводить повторную доливку, после температурной усадки мастики. Не допускаются проливы мастики на покрытие и устройство защитного пластыря толщиной более 2мм.

Обработка поверхности заполненных швов и трещин, заключается в удалении излишков мастики и присыпке поверхности минеральным материалом.

Общие рекомендации по герметизации швов и трещин различного типа

| ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ | РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА РЕМОНТА |
| --- | --- |
| АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ |
| Возраст покрытия – 1-2года; количество трещин - незначительное; степени разрушения кромок 0-25%; ширина до 2мм; перемещения до 2,5мм. |  |  | Продувка и прогрев горячим сжатым воздухом; нанесение защитного слоя шириной 30-50мм и толщиной не более 2мм. |
| Возраст покрытия – 1-2года; количество трещин - умеренное; степени разрушения кромок 25-50%; ширина 2-4мм; перемещения более 2,5мм. |  |  | Разделка фрезой ударного типа в профиль 12х18мм; продувка и прогрев горячим сжатым воздухом; заполнение мастикой; посыпка. |
| Возраст покрытия – 2-5 лет; количество трещин - умеренное; степени разрушения кромок 25-75%; ширина 2-4мм; разветвленная структура; перемещения до 2,5мм. |  |  | Разделка фрезой с вертикальной осью или алмазным диском в профиль 10х15мм; продувка и прогрев горячим сжатым воздухом; заполнение мастикой с устройством защитного слоя; посыпка. |
| Возраст покрытия – более 5 лет; количество трещин - значительное; степени разрушения кромок 50-75%; ширина до 8 мм; разветвленная структура перемещения более 2,5мм. |  |  | Разделка фрезой ударного типа в профиль 12х18мм; продувка и прогрев горячим сжатым воздухом; обработка полимерной грунтовкой; заполнение мастикой с устройством защитного слоя; посыпка. |
| Наличие защитных слоев; степень разрушения кромок 50-75%; ширина до 8 мм; перемещения более 2,5мм. |  |  | Разделка фрезой ударного типа в профиль 12х18мм; продувка и прогрев горячим сжатым воздухом; обработка полимерной грунтовкой; заполнение мастикой; не рекомендуется устройство защитного слоя; посыпка |
| Количество трещин - значительное; степени разрушения кромок 75-100%; ширина более 8-20 мм; разветвленная структура трещин. |  |  | Устройство защитных слоев или проведение ямочного ремонта |
| Количество трещин - значительное; степени разрушения кромок 75-100%; ширина более 20 мм. |  |  | Проведение ямочного ремонта |
| ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ |
| Устройство или ремонт швов. Ширина до 30 мм; разрушения кромок до 50%; перемещения более 12 мм. |  |  | Разделка нарезчиком с алмазным диском; соотношение ширина /глубина 1/1,5-1/2,5; продувка и прогрев горячим сжатым воздухом; укладка уплотнительного шнура; заполнение мастикой; посыпка |
| Ремонт швов. Ширина более 40 мм; разрушения кромок более 50%; перемещения более 12 мм. |  |  | Фрезерование на ширину на 100мм превышающую зону разрушения; ремонт участка быстротвердеющими смесями; устройство шва. |

Техника безопасности

1. При выполнении работ c применением мастики должны соблюдаться требования СНиП III-4-80 (главы 8 и 15), СНиП 12-04-2002 часть 2 « Безопасность труда в строительстве». В случае возгорания мастики для тушения следует применять: углекислотный  или порошковый огнетушитель, асбестовое полотно, кошму. Категорически воспрещается производить тушение водой!

2. Данные герметизирующие мастики являются горючими веществами с температурой вспышки 240°С, При производстве, плавлении и нанесении мастик следует применять спецодежду и индивидуальные средства защиты согласно «Типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений» утвержденным ГК по вопросам труда и заработной платы Минтруда РФ. Место проведения работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и средствами защиты от термических ожогов.

3. Работы с использованием мастик должны отвечать требованиям правил техники безопасности и производственной санитарии в соответствии с “Правилами охраны труда при строительстве, ремонте и содержании зданий и сооружений” М., 1993 г., утвержденными Минстроем и Министерством транспорта РФ. инструкцией по устройству гидроизоляции мостов и труб на железных, автомобильных, городских дорогах ВСН-104-79 Минтрансстрой и МПС;